# Configuration système de toiture chaude

Tous les composants du système ont été homologués au moyen de tests par les fabricants concernés en tant qu’éléments constitutifs du système.

## Pare-vapeur

Le pare-vapeur se compose d’un haut polymère SBS/SIS autocollant à armature en fibre de verre et d’une couche de finition en feuille d’aluminium.

Le pare-vapeur fait partie de la classe E4 et peut être utilisé pour la classe de climat intérieur IV. Grâce à l’armature intérieure, on peut marcher sur le pare-vapeur, même sur des plaques d’acier profilé.

| Épaisseur totale | ≤ 0,7 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Poids | 700 g/m² |  |
| Longueur de rouleau | 40 m |  |
| Largeur de rouleau | > 1,08 m |  |
| Valeur µd | > 1 500 m |  |
| Résistance à la traction | ≥ 700 N / 50 mm | EN 29073-3 |

## Isolation

| Épaisseur | xx cm |
| --- | --- |
| Poids volumique | ≥ 30 kg/m³ |
| Résistance à la compression | ≥ 100 kPa à 10 % de déformation |

Les panneaux sont agréés ATG.

L’isolation est acceptée par le fabricant de la membrane d’étanchéité à l’eau et le fabricant de l’isolation précise qu’elle convient à un collage à froid.

## Étanchéité en caoutchouc EPDM

La membrane est composée :
- d’une couche supérieure en EPDM (1,2 mm), des entre-couches en TPE sont admises

- d’une couche inférieure : une toile polyester qui répartit la tension de vapeur (1,0 mm) / des bitumes
  en SBS modifié (min. 1,2 mm)

Les couches supérieures et inférieures sont jointes en usine

| Poids | 1,4 kg/m² |  |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur | Min. 2 mm | EN 1849-2 |
| Couleur | Gris clair ou noir |  |
| Résistance à la traction | ≥ 400 N / 50 mm | EN 12311-2 |
| Allongement de rupture | ≥ 50 % | EN 12311-2 |
| Résistance à la déchirure au clou | > 150 N | EN 12310-1 |
| Stabilité dimensionnelle | ≤ 0,5 % | EN 1107-2 |
| Classification incendie | BROOF (T1) | EN13501-5 |

La membrane est agréée ATG.

# Application

## Préparation

Une pente minimale de 2 % est recommandée pour obtenir un écoulement correct des eaux pluviales.

- Le support doit satisfaire aux conditions suivantes :

- plan (voir NIT 215) ;

- sec ;

- propre ;

- exempt d’huile, de graisse et de poussière.

- Si nécessaire, le support peut être prétraité à l’aide d'un primaire recommandé par le fabricant de la membrane.

- Éliminez tous les objets aux arêtes vives et corps étrangers qui se trouvent sur le chantier.

- Si nécessaire, comblez les différences de niveau/fissures à l’aide des matériaux appropriés.

- S’il y a des éléments détachés sur la toiture, il convient de les refixer ou de les éliminer.

- Évitez tout contact avec :

- les huiles : huiles végétales, huiles minérales, dérivés du pétrole;

- les bitumes chauds;

- les graisses.

- Les sous-couches bitumineuses ou l’isolation contrecollée ne peu(ven)t pas être recouverte(s) d’un film PE.

## Pare-vapeur

| Pose sans primaire d’accrochage | Pose avec primaire d’accrochage |
| --- | --- |
| - Support lisse, sec et exempt de graisse et de poussière (plaques d’acier profilé peintes…) | - Plaques en acier galvanisé - Supports poudreux (béton, panneaux de bois…) - Couche de bitume existante |

Le chevauchement doit être de minimum 40 mm et peut être collé à froid. Les joints de recouvrement sont réalisés par chevauchement de type porteur. Si c’est impossible, un renfort doit être appliqué sous la membrane.

## Isolation

| Pose flottante | Pas autorisée |
| --- | --- |
| Ancrage mécanique | Tenir compte de la charge du vent spécifique au chantier |
| Pose collée | - Les panneaux d’isolation sont pourvus d’un contre-collage spécifique - Les colles sont agréées par le fabricant des panneaux d’isolation - Consommation de colle selon les directives applicables |

Les panneaux d’isolation sont placés bout à bout en pose jointive conformément aux prescriptions du fabricant.

## Étanchéité EPDM

- Les joints de raccord sont réalisés :

  - ou à l’aide d'une bande autocollante en caoutchouc synthétique fully cured, éventuellement appliquée en usine sur la membrane. Pour les joints par recouvrement, il convient de se conformer aux règles de base propres au système.

  - ou avec du soudage à l’air chaid

- Les finitions sont réalisées au moyen des bandes EPDM prévues à cet effet et spécifiques au système.

| Pose flottante | - Les doublements et couches de protection nécessaires doivent être prévus si ils sont spécifiés dans les instructions de pose du système choisi. - Le lestage doit être adapté à la charge du vent spécifique au chantier. |
| --- | --- |
| Fixation mécanique | - Tenir compte de la charge du vent spécifique au chantier |
| Collage partiel | - Les panneaux d’isolation sont pourvus d’un contre-collage spécifique - Les colles sont agréées par le fabricant des panneaux d’isolation - Consommation de colle selon les directives applicables - Tenir compte de la charge du vent spécifique au chantier |
| Collage sur toute la surface | - Les panneaux d’isolation sont pourvus d’un contre-collage spécifique - Les colles sont agréées par le fabricant des panneaux d’isolation - Consommation de colle selon les directives applicables - Tenir compte de la charge du vent spécifique au chantier |

Important
Les instructions de pose du fabricant les plus récentes et les prescriptions de la Note d’information technique 215 du CSTC doivent toujours être respectées !